硬度测试仪技术要求

仪器结构：一体式

探头类型：D型冲击装置

测量范围：HLD(170-960)

HV(83-976)

HB(30-651)

HRC(17.6-68.5)

HS(26.4-99.5)

HRB(13.5-100)

HRA(60-85.8)

硬度制：	 HL、HV、HB、HS HRA、HRB、HRC

分辨率：	 1HL

测量精度：±6 HL

重复性 ： 6HL

显示屏：	 128*64点阵OLED

供电方式：可充电锂电池3.7V@250mAh

充电接口：USB(Type-C)

尺 寸： 	 主机148*34*24 mm